Вороніння деталей

Щоб гвинти, шурупиї або інші дрібні стальні деталі машин мали красивий зовнішній вигляд і не іржавіли, їх воро-нують. Роблять це так: деталі зачищають до блиску дрібним наждачним папером. У гвинтах і шурупах зачищають тільки головки. (Зачищені деталі руками брати вже не можна, треба користуватись пінцетом). Потім на електроплитку або спиртівку кладуть кружечок із жерсті, а на їнього — деталі і, нагрівши їх до темно-солом'я-ного або фіолетового кольору, швидко охолоджують у тавоті або мінеральному маслі.